РАЗДЕЛ 2 БОЛЕЗНИ ДРЕВЕСНЫХ ПОРОД

ЛЕКЦИЯ 11  Гнилевые болезни: видовой состав возбудителей болезней, особенности их развития, распространения, вредоносность, характер повреждения растений.

План лекции

- Плесневые поражения древесины.

- Заболонные окраски и побурение древесины.

- Гнили хвойных и лиственных лесоматериалов.

- Физические и химические методы защиты лесных материалов от биодеструкции

Грибные поражения заготовленной древесины на складах

Древесина лесоматериалов, заготовленных из свежесрубленных деревьев, представляет благоприятный субстрат для развития как сапротрофных деревообитающих грибов, так и многих деревоокрашивающих и дереворазрушающих грибов.

- Плесневые поражения древесины.

Плесневые окраски характеризуются поверхностным загрязнением свежезаготовленных лесоматериалов. На открытых чаще боковых поверхностях лесоматериалов образуются воздушные пушистые или порошистые налеты грибницы и спор различных плесневых грибов. Плесени наблюдаются в виде отдельных пятен или сплошного налета различного цвета в зависимости от окраски мицелия и спорошений гриба и выделяемого им пигмента. Они могут быть зеленого, серого, розового, темно-коричневого или черного цвета.

Они появляются, когда абсолютная влажность древесины находится в пределах 60-100% и выше, а температура окружающего воздуха превышает 10-12°С. После просыхания поверхностных слоев древесины налеты легко сметаются, оставляя на поверхности лесоматериала грязноватые или цветные пятна. Плесени не оказывают заметного влияния на физико-механические свойства древесины, но сигнализируют о нарушении режима хранения лесоматериаллов. Наиболее часто плесневые поражения заготовленных лесоматериалов вызываются анаморфными грибами из родов Aspergillus, Mucor, Fusarium, Penicillium,Verticillium, Trichoderma, Trichothecium и другие.

- Заболонные окраски и побурение древесины.

Вызываются типичными деревоокрашивающими грибами. В отличие от плесневых, дереворазрушающие грибы пронизывают более глубокие слои заболони, вызывая при благоприятных условиях сплошное окрашивание заболони. Заболонные окраски могут встречаться на свежезаготовленных лесоматериалах всех древесных пород при их медленном высыхании в теплый период года, а также на усыхающих растущих, сухостойных и ветровальных деревьях.

При длительном развитии деревоокрашивающих грибов может происходить частичное разрушение клеточных стенок и снижение прочностных характеристик пораженной древесины при ударных нагрузках до 10-15%. После подсыхания древесины жизнедеятельность деревоокрашивающих грибов прекращается и они, как правило, вытесняются другими конкурирующими (чаще всего дереворазрушающими) грибами.

Деревоокрашивающие грибы по способу распространения спор подразделяются на две группы.

- споры переносятся насекомыми, повреждающими кору и древесину заготовленных лесоматериалов или сильно ослабленных и усыхающих растущих деревьев.

- споры распространяются воздушными течениями и заселяют при соответствующей влажности и температуре круглые лесоматериалы по всей поверхности, особенно через открытые торцы и поврежденные участки коры.

Цвет пораженной древесины зависит от вида деревоокрашивающего гриба, интенсивности развития мицелия и выделяемого грибом пигмента.

К заболонным грибным окраскам относятся: синева; побурение; кофейная темнина; розоватость; желтизна.

Синева - одна из наиболее распространенных заболонных грибных окрасок. Встречается на круглых свежезаготовленных лесоматериалах всех пород, но чаще - на хвойных породах. Может также встречаться на свежераспиленных пиломатериалах.

При развитии синевы древесина принимает синевато-серую, зеленовато-голубую или серовато-черную окраску в зависимости от вида гриба ее вызвавшего. Она хорошо видна на торцовых разрезах лесоматериалов в виде клинообразных полос, распространяющихся от периферии к центру, или в виде сплошного серовато-синего кольца, охватывающего заболонную древесину.

Синева вызывается многими представителями сумчатых грибов и дейтеромицетов таких родов, как Ceratocystis, Aureobasidium, Sclerophoma, Altemaria, Discula и др. В условиях Беларуси синеву древесины сосны чаще вызывают такие виды, как Ceratocystis penicillata, Discula pinicola, Cladosporium herbarum и другими

Синева ухудшает внешний вид древесины, снижает биостойкость и повышает ее водопроницаемость. При длительном развитии синевы (более  3-х месяцев) может происходить снижение сопротивления пораженной древесины ударным нагрузкам.

По месту расположения в круглых лесоматериалах различают торцовую, боковую и подслойную синеву, а в пиломатериалах - бревенную, налетную и прокладочную.

Побурение древесины наблюдается у неокоренных круглых лесоматериалов многих лиственных пород при их медленном высыхании в теплый период года. Изменение окраски древесины наблюдается через 1-2 недели после рубки дерева. Характеризуется изменением естественного цвета древесины, начинающегося с торцов и распространяющегося в виде ленточных конических полос в продольном направлении лесоматериала. На начальном этапе побурение связано с окислением отмирающих живых элементов древесины и проявляется равномерным окрашиванием заболонной древесины в серовато-бурые тона с различными оттенками у разных пород. Спустя некоторое время в отмершую древесину внедряются деревоокрашивающие и дереворазрушающие грибы, что приводит к неравномерному ее окрашиванию (стадия подпара). Древесина с хорошо выраженным подпаром характеризуется пониженной ударной вязкостью и частичным снижением других прочностных характеристик.

Коричневая окраска, или кофейная темнина, встречается в основном на древесине сосны и ели. Характеризуется неравномерным более темным окрашиванием сердцевинных лучей и распространением окраски в радиальном и продольном направлениях лесоматериалов на значительную глубину. Одной из причин развития кофейной темнины древесины хвойных пород является гриб Discula brunneo-tingeus N. Sp.

Желтая окраска, или желтизна, встречается преимущественно на сильно увлажненной древесине хвойных и лиственных пород. Древесина окрашивается в лимонно-желтый цвет в виде продольных полос или отдельных пятен и может проникать в заболонь на большую глубину. По мере высыхания окраска древесины бледнеет. Она наиболее часто вызывается грибом Verticillim glaucum Bon.. Иногда желтизна может возникнуть под воздействием химических веществ, находящихся в окружающей среде.

Розовая окраска, или розоватость, характерна как для хвойных, так и лиственных пород. Древесина окрашивается в розоватый, красный или малиновый цвет с разнообразными оттенками. На окоренной древесине хвойных пород розоватую или светло-оранжевую окраску вызывает базидиальный гриб Corticiam leave. Красноватый или малиновый оттенок у хвойных и лисвенных пород вызывают некоторые грибы рода Fusarium. Кроваво-красную окраску древесины хвойных пород и дуба вызывает гриб Peniophora sanguined Bres.

Грибные ядровые пятна и полосы

Встречаются у многих древесных пород. Они располагаются в центральной части ствола (в ядре или спелой древесине) растущих деревьев в виде отдельных пятен или концентрических полуколец красновато-бурого, буровато-коричневого или серо-фиолетового цвета без изменения структуры и твердости древесины.

Ядровые пятна и полосы возникают в древесине растущих деревьев в результате развития многих деревоокрашивающих и дереворазрушающих грибов и часто являются начальной стадией развития ядровых стволовых гнилей растущих деревьев. В заготовленных лесоматериалах дальнейшее развитие грибных ядровых пятен и полос обычно прекращается.

Со временем плесневые и деревоокрашивающие грибы замещаются дереворазрушающими грибами, вызывающими различные типы гнилей дресины.  В результате древесина теряет прочностные свойства и становится не пригодной для использования в качестве конструкционного материала и сырья для дальнейшей переработки.

- Гнили хвойных и лиственных лесоматериалов.

Заболонные гнили

Этот тип гнилей наиболее часто встречается на свежезаготовленных лесоматериалах хвойных пород. На торцах круглых лесоматериалов появляются полосы и пятна неправильной формы, вытянутые в радиальном направлении, а при благоприятных условиях в наружных слоях заболони образуется сплошное кольцо окрашенной в различные тона пораженной древесины. В зависимости от интенсивности деструкции древесины и видовой принадлежности дереворазрушающих грибов заболонные гнили подразделяются на твердые и мягкие.

Твердые заболонные гнили чаще вызываются слабыми разрушителями древесины. Они поселяются на свежезаготовленной древесине одновременно с деревоокрашивающими  грибами либо сразу после них. Процессы гниения древесины протекают слабо и пораженная древесина незначительно теряет свои прочностные свойства. При длительном развитии этих грибов поверхностные слои древесины подвергаются более сильному разрушению и на поверхности лесоматериалов формируются плодовые тела (базидиомы) этих грибов. К числу слабых деструкторов древесины лесоматериалов хвойных пород относятся относятся несколько видов.

Флебиопсис гигантский – (Phlebiopsis gigantea (Fr.) Julich. [syn.: Peniophora gigantea Mass.]). Вызывает светло-бурую мелкоямчатую волокнистую гниль заболонной древесины.

Одним из первопоселенцев дереворазрушающих грибов на неокоренных свежезаготовленных лесоматериалах хвойных пород. Встречается, кроме лесоматериалов, также в лесу на валежной древесине, крупных древесных остатках. При благоприятных условиях гриб образует на поверхности древесины скопления белой вато-образной грибницы и веерообразно расходящиеся тонкие белые шнуры.

Плодовые тела (базидиомы) широко распростертые, восковидные, молочно-белые или с желтоватым оттенком, по краям лучистые. На верхней стороне располагается гладкий желтоватый или бледно-серый гименофор.

Стереум кровяно-красный, или кровоточивый, - (Stereum sanguinolentum (Alb. Schw.: Fr.) Fr.). Вызывает пеструю коррозионную заболонную гниль хвойных пород, преимущественно ели.

Плодовые тела (базидиомы) гриба очень тонкие, в поперечнике до 3 см, распростертые, кожистые, эластичные, затем твердеющие с отслаивающимися по окружности краями. Гименофор гладкий или слегка волнистый.

Щелелистник обыкновенный, или Схизофиллум обыкновенный, - (Schizophyllum commune Fr.). Вызывает белую заболонную гниль лесоматериалов хвойных и лиственных пород. Встречается также на ослабленных живых, усыхающих и усохших стволах и ветвях, валежной древесине на вырубках и открытых пространствах.

Плодовые тела (базидиомы) однолетние или зимующие в виде мелких половинчатых шляпок диаметром до 3 см. Прикрепляются к субстрату суженным основанием, иногда собраны в черепитчатые группы. Верхняя сторона светло-серая, войлочная с загнутым волнистым тонким краем. Ткань в свежем состоянии эластичная, при высыхании плотная, кожисто-волокнистая, беловатая или с бурым оттенком. Гименофор в виде ветвящихся расщепленных пластинок. Они кожистые, пепельно-серые, при высыхании серые или лиловато-винного цвета.

Мягкие заболонные гнили обычно образуются в результате замены слабых разрушителей древесины более сильными, которые вызывают активное ее разрушение. При их развитии структура, физические свойства и прочностные характеристики пораженной древесины существенно снижаются. Она приобретает светло - бурую, палевую или красновато-бурую окраску, в ней появляются вытянутые светлые полосы, и она со временем становится волокнистой. При интенсивном развитии деструкция распространяется по всему поперечному сечению лесоматериала и гниль превращается в ядрово-заболонную.

Трихаптум буро-фиолетовый, или Темно-фиолетовая кожистая губка, - (Trichaptum fusco-violaceum (Ehrenb.: Fr.) Ryvarden [syn.: Hirschioporus fusco-violaceus (Fr.) Donk.]). Вызывает ситовую коррозионную заболонную гниль сосны и лиственницы. Встречается также в лесу на стволах и ветвях сухостойных и валежных деревьев и крупных порубочных остатках. В конечной стадии пораженная древесина становится мягкой, волокнистой.

Плодовые тела (базидиомы) гриба имеют вид мелких тонких мягкокожистых половинчатых шляпок диаметром до 2-3 см, часто располагающихся черепитчато. Поверхность шляпок войлочно-бархатистая, беловатая или грязновато-желтая. Ткань двуслойная, толщиной 1-3 мм, кожистая, со временем твердая и жесткая. Гименофор трубчатый, бурофиолетовый.

Валежный еловый трутовик, или Еловая кожистая губка, - (Trichaptum abietinum (Dicks.: Fr.) Ryvarden. [syn.: Hirschioporus abietinus (Fr.) Donk.]). Вызывает ситовую коррозионную заболонную гниль.

Поселяется преимущественно на лесоматериалах хвойных пород, а также на сухостое, валежной древесине, пнях, в отдельных случаях в качестве раневого паразита на отмерших частях ослабленных живых и усыхающих деревьев. У сосны поражает только заболонь, у ели и пихты при благоприятных условиях может вызывать разрушение и спелой древесины. В конечной стадии гниения образуется множество вытянутых вдоль волокон пустот, ограниченных тонкими стенками неразрушенной древесины. В результате древесина становится мягкой и без особых усилий крошится и расщепляется на волокна.

Плодовые тела (базидиомы) гриба в виде кожистых тонких шляпок диаметром до 3-5 см, обычно располагаются черепитчатыми группами. Верхняя поверхность их бледно-серая. Ткань тонкая, двуслойная. Гименофор трубчатый, серовато-бурый, на ранних стадиях имеет округло-угловатые поры, позднее они становятся извилисто-лабиринтовидными.

Бурые деструктивные гнили лесоматериалов хвойных пород

При их развитии происходит интенсивное разрушение древесины. Они также могут заселять и вызывать сильное разрушение деревянных конструкций открытых холодных построек (дачные домики, сараи, овощехранилища, погреба), элементов деревянных мостов, опор линий электропередач и связи, деревянных шпал, изгородей. Нередко также могут встречаться в лесу на сухостойных и валежных деревьях, пнях и крупных лесосечных остатках. Большинство из них относится к группе афиллофороидных и агарикоидных гименомицетов.

Заборный, или столбовой, трутовик – (Gloeophyllnm sepiarium (Fr.) Karst.). Вызывает бурую трещиноватую ядрово-заболонную гниль.

Является распространенным разрушителем древесины хвойных лесоматериалов при их длительном хранении. Встречается на деревянных конструкциях холодных построек различного хозяйственного назначения, а также в лесу на пнях, валежной и сухостойной древесине.

Плодовые тела (базидиомы) многолетние, представляют собой тонкие кожистые шляпки, прикрепленные к субстрату боковой стороной или сидячие на торцах лесоматериалов, часто расположенные черепитчатыми группами. Верхняя поверхность их неровная, у основания бугорчатая, щетинисто-войлочная, позднее жестко-щетинистая, бороздчатая, ржаво- или темно-бурая. Край светло-ржавый или желто-бурый, обычно острый. Гименофор в виде невысоких желтовато-бурых извилистых пластинок, в отдельных местах срастающихся друг с другом.

Шпальный гриб, или Лентинус чешуйчатый, - (Lentinus lepi- deus Fr.). Вызывает бурую трещиноватую гниль древесины сосны и других хвойных пород.

Встречается на лесоматериалах хвойных пород, шпалах, столбах, в лесу - на пнях, валежной древесине, иногда в постройках холодного типа. Изредка поселяется на отмерших частях растущих сильно ослабленных деревьев.

Плодовые тела (базидиомы) гриба однолетние, имеют вид шляпки диаметром 5- 10 см с центральной или эксцентрической ножкой. Шляпка довольно толстая, выпуклая, вначале упругая, плотная, позднее деревянисто-кожистая. Верхняя сторона ее бледно-охристая или рыжевато- коричневая, покрытая крупными грубо отстоящими и радиально расходящимися чешуйками. Край шляпки тонкий, вначале подвернутый, при созревании приподнятый и извилистый. Ткань белая, вначале упруго-мясистая, затем кожисто-пробковатой консистенции. Гименофор пластинчатый. Пластинки белые или желтоватые с зубчатым краем, низбегающие по ножке. Ножка плотная, белая с чешуйками, внизу желтоватая, длиной 1-5 см.

Пахучий трутовик- (Gloeophyllum odoratum (Wulfen.: Fr.) Imazeki [syn.: Osmoporits odoratus (Wulfen: Fr.) Singer]). Вызывает бурую деструктивной ядрово-заболонную гниль.

Встречается на лесоматериалах и обработанной древесине хвойных пород, а также вызывает разрушение опор линий связи, шпал, деревянных элементов мостов и открытых сооружений. В лесу нередко разрушает пни и валежную древесину (чаще ели). Свежезаселенная древесина и плодовые тела гриба имеют довольно сильный запах аниса.

Плодовые тела (базидиомы) многолетние, шляпковидные, подушковидные или копытообразные. Верхняя сторона ржаво-бурая или коричневая, вначале войлочная, затем грубо-шероховатая, голая с концентрическими бороздками. Край шляпки толстый, притуплённый, желтовато-коричневый. Ткань мягко-пробковая, затем твердеющая, ржаво-коричневая. Гименофор трубчатый. Трубочки желто-коричневые с округлыми или угловатыми крупными порами.

Групповой трутовик, или Антродия рядовая,-(Antrodia serialis (Fr.) Donk. [syn.: Coriolellus serialis (Fr.) Marr.]). Вызывает бурую трещиноватую деструктивную гниль хвойной древесины.

Поселяется на древесине лесоматериалов хвойных пород, опорах линий связи, а также пнях, сухостойной и валежной древесине. Пораженная древесина становится желтовато-коричневой и распадается на мелкие призматические кусочки. В образовавшихся трещинах нередко формируется грибница белого цвета, со временем превращающаяся в мелкую порошкообразную массу.

Плодовые тела (базидиомы) однолетние или двухлетние, очень изменчивы по форме. Чаще они распростертые, легко отделимые от субстрата, иногда полу распростертые в виде мелких половинчатых черепитчато расположенных шляпок. Часто срастаются между собой в большие группы и могут простираться по субстрату до 1 м и более. Верхняя сторона шляпок вначале светлая, позднее - желтовато-бурая, морщинистая. Ткань в свежем состоянии упругая, при подсыхании твердокожистая, белая. Гименофор трубчатый. Базидиомы гриба обладают горьким вкусом и неприятным запахом.

Белые пластинчато-волокнистые гнили лесоматериалов  лиственных пород

Чаще встречаются на лесоматериалах безъядровых лиственных пород при длительном хранении на лесных складах в неокоренном виде. Процессы деструкции древесины начинаются с торцов лесоматериала и на начальных этапах сопровождаются изменением ее цвета от светло-серого до темно-бурого с различными оттенками в зависимости от вида древесной породы. Вскоре начинается процесс активного разрушения древесины лесоматериалов по типу белых пластинчато-волокнистых гнилей. Постепенно пораженная древесина обесцвечивается, приобретая белый цвет с различными оттенками. В ней появляются черные извилистые линии, представляющие скопления гиф мицелия в виде микросклероциев. При благоприятных условиях гниль превращается в ядрово-заболонную. В итоге она становится мягкой и рыхлой, легко крошится и распадается на отдельные пластинки и части.

Березовый пластинчатый трутовик, или Ленцитес березовый, - (Lenzites betulina (Fr.) Fr.). Вызывает белую ядрово-заболонную гниль древесины.

Является одним из распространенных разрушителей заготовленной древесины березы. Встречается на лесоматериалах лиственных пород, а также в лесу - на пнях, сухостое и валежной древесине.

Плодовые тела (базидиомы) 1-4-летние, имеют вид тонких боковых шляпок, прикрепленных боком к субстрату, либо полукруглых сидячих розеток, часто срастающихся друг с другом и располагающихся черепитчатыми группами. Верхняя поверхность их бархатисто-войлочная, охряно-буроватая, с концентрическими зонами, окрашенными в более яркие тона. Край острый, тонкий. Гименофор пластинчатый. Пластинки радиально расходящиеся, местами срастаются друг с другом, желтовато-бурые.

Утолщенный трутовик, или Траметес охряный – (Trametes ochracea (Pers.) Giib. et Ryvarden. [syn.: Coriolus zonatus (Nees: Fr.) Quel.]). Вызывает белую ядрово-заболонную гниль древесины лиственных пород.

Встречается чаще на неокоренных лесоматериалах многих лиственных пород (береза, граб, тополь, осина, липа), иногда в постройках в качестве домового гриба. В лесу можно встретить на валежнике и сухостойных стволах, на пнях и крупных ветвях лиственных пород.

Плодовые тела (базидиомы) однолетние или зимующие, формируются во вторую половину вегетационного периода. Они имеют вид тонких кожистых сидячих шляпок, обычно с бугорком у основания, реже вееровидной или распростерто-отогнутой формы, собраны в черепитчатые группы. Верхняя сторона их нежно-пушистая до войлочной, либо голая, матовая, серая, светло-коричневая или ржаво-желтая со слабо заметными концентрическими зонами. Край тонкий, иногда волнистый, одного цвета со шляпкой или светлее. Гименофор трубчатый.

Разноцветный трутовик, или Траметес разноцветный, - (Trametes versicolor (L.: Fr.) Pilat. [syn.: Coriolus versicolor (1.: Fr.) Quel.]). Вызывает белую ядрово-заболонную гниль древесины лиственных пород.

Относится к широко распространенным разрушителям заготовленной древесины лиственных пород. Встречается на круглых лесоматериалах, пилопродукции, реже в постройках. Часто поселяется на валежной древесине, пнях и сухостое лиственных пород.

Плодовые тела (базидиомы) однолетние. Чаще они имеют вид тонких плоских половинчатых шляпок, собранных в черепитчатые группы. Реже встречаются в виде сидячих, вееровидных, полураспростертых розеток, прикрепленных боковой стороной к субстрату. Верхняя сторона их бархатистая, гладкая с концентрическими зонами, окрашенными в серый, тускло-желтый, коричневатый либо темно-каштановый цвет. Край тонкий, прямой или волнистый, обычно более светлый, чем верхняя поверхность шляпки. Ткань белая, тонкая, кожистая, клочковато-ватообразная. Гименофор трубчатый.

Трутовик Трога, или Кориолопсис Трога, - (Coriolopsis trogii (Berk.) Domanski [syn.: Funalia trogii (Berk.) Bond, et Sing.]). Вызывает белую ядрово-заболонную гниль древесины лиственных пород.

Встречается на заготовленных лесоматериалах и обработанной древесине лиственных пород. Относится к числу распространенных видов в лесу, заселяя пни, сухостойную и валежную древесину, преимущественно осины, ольхи, березы, дуба и других пород.

Плодовые тела (базидиомы) однолетние, образуются в конце лета. Они имеют вид полукруглых сидячих или распростерто-отогнутых одиночных или черепитчато расположенных шляпок, нередко с бугорком у основания. Поверхность шляпки покрыта жесткими густыми прямостоящими волосками, с редкими зонами. Цвет ее зеленовато-серый, серовато-бурый, реже темно-бурый. Край притуплённый либо островатый. Ткань состоит из двух слоев: верхний - волокнистый губчатый, нижний - пробковатый, беловатый или желтоватый, в свежем состоянии имеет запах аниса. Гименофор трубчатый.

Грибные поражения деревянных конструкций в постройках и сооружениях

Дереворазрушающие грибы, способны поселяться и вызывать преждевременное разрушение древесины в жилых домах и других постройках и сооружениях. Они составляют экологическую группу - домовых грибов.

Развитие домовых грибов происходит только при определенных условиях окружающей среды. Наиболее интенсивный рост и распространение домовых грибов происходит при температуре 20-27°С. Минимальная температура, при которой начинаются ростовые процессы мицелия, составляет 5-8°С, а максимальная температура, задерживающая его рост, находится в пределах 36-37°С. И только у настоящего домового гриба максимум температур на десять градусов ниже (26-28°С) по сравнению с другими домовыми грибами.

Не менее важное значение для развития домовых грибов имеют влажность воздуха и древесины. Прорастание спор и развитие мицелия у них успешно происходит при высокой относительной влажности воздуха - не ниже 80-85%. Так, оптимум абсолютной влажности древесины для белого и пластинчатого домовых грибов лежит в пределах 50-70%, для пленчатого домового гриба - 34-46%, настоящего домового гриба - 25-35%.

Чаще развитие домовых грибов наблюдается в зданиях и жилых домах, при сооружении которых не были учтены нормы конструктивной профилактики или нарушены правила их эксплуатации.

Тип вызываемой гнили и интенсивность деструкции древесины в зданиях, постройках и сооружениях в значительной степени зависят от вида дереворазрушающего гриба.

Мягкая, или умеренная, гниль древесины

Чаще развивается на древесине, имеющей постоянно высокую влажность, при которой типичные дереворазрушающие грибы расти не могут. Она преимущественно встречается в зданиях и сооружениях, в которых поддерживается высокая влажность воздуха и имеется временный или постоянный контакт древесины с капельной влагой (бани, прачечные, парники, внешние необработанные стены деревянных домов, водно-спортивные комплексы и т. п.), а также на древесине, погруженной во влажную почву (шпалы, опоры линий связи и электропередач, основания деревянных изгородей и т. д.).

Мягкая гниль обычно вызывается целым комплексом микромицетов, в состав которого входят анаморфные и сумчатые грибы. Интенсивность ее развития зависит от древесной породы и видового состава ее деструкторов. Развитие мягкой гнили древесины чаще происходит с участием следующих грибов: Chaetomium glebosum, Ch. funiculosum, Stachybotris atra, Trichoderma lignorum, некоторые виды Stysanus, Trichurus, Stemphyllum, Coniothryrium, Rhizoctonia и другие.

Характерным признаком мягкой является сильное размягчение древесины, при котором она легко отделяется ногтем. При этом окраска пораженной древесины может изменяться от светло-серой до темно-бурой, из-за чего ее иногда называют «серой гнилью».

Скорость развития мягкой гнили зависит от вида древесной породы и ее деструктора.

Заболонная, или ковровая, гниль древесины

Вызывается многими дереворазрушающими грибами из родов Phlebiopsis, Stereum, Corticium и др. Они чаще обитают на заготовленной древесине на складах.

Заболонная гниль обычно развивается на наружных деревянных элементах, подвергающихся периодическому увлажнению. Процессы деструкции древесины, как правило, начинаются с поверхностных слоев строительного элемента и могут охватывать заболонь на полную ее толщину, не затрагивая при этом ядровую древесину. В пораженной древесине появляются широкие трещины, особенно на солнечной и ветрообдуваемой сторонах сооружения. Гниль может быть вызвана в разных частях строительного элемента одновременно несколькими видами грибов, и в этом случае возникают локальные, различающиеся по характеру деструкции и окраске древесины очаги заболонной гнили. На поперечных разрезах пораженной конструкции они имеют вид пятен различной формы и размеров, окрашенных в темно-серые, коричневые или желтовато-бурые тона, напоминающие тем самым пестрый ковер.

Бурая трещиноватая гниль древесины

В жилых зданиях и сооружениях является наиболее распространенным и может причинять большой ущерб, преждевременно выводя их из строя.

Настоящий домовый гриб, или Серпула плачущая, - (Serpula lacrymans (Wulf. ex Fr.) Schroet.). Вызывает бурую призматическую деструктивную гниль древесины.

Один из самых опасных деструкторов древесины в постройках и сооружениях по скорости и силе разрушения. Неприхотлив к температурно-влажностным условиям. Поражает преимущественно полы, перегородки, перекрытия и замкнутые конструкции жилых и других плохо вентилируемых построек.

Плодовые тела (базидиомы) гриба однолетние, реже многолетние, широко распростертые, иногда с узким отогнутым краем, губчато-мясистые, со временем становятся толстокожистыми, охряно-желтого цвета с беловатым волокнистым краем. Гименофор в виде сетчатых складок, трубочек с неровными краями или ячеистый. Гименофориальная поверхность коричневая, часто выделяющая капли бурой жидкости. Поверхность базидиомы со стороны соприкосновения с древесиной шелковистая, имеет характерную серебристо-серую окраску.

Гриб образует белую пушистую ватообразную грибницу, местами с розовато-кремовым оттенком и желтоватыми пятнами. Впоследствии она опадает и превращается в пепельно-серые пленки и шнуровидные тяжи (шнуры) толщиной 4-8 мм   могут  достигать в длину до     2 м.

Белый домовый гриб, или Антродия извилистая, - (Antrodia sinuosa (Fr.) P. Karst. [syn.: Coriolus vaporarhis (Fr.) Bond, et Sing.]). Вызывает бурую призматическую деструктивную гниль древесины.

Один из наиболее распространенных сильных деструкторов хвойной древесины в постройках и сооружениях, а также может встречаться в лесу - на пнях и заготовленной древесине. Часто вызывает разрушение деревянных междуэтажных перекрытий, чердачных элементов и других конструкций жилых домов.

Плодовые тела (базидиомы) гриба однолетние, широко распростертые, плотно прикрепленные к субстрату. Они вначале белые, затем желтеющие или желтовато-бурые, кожисто-пленчатые или жесткокожистые, при высыхании твердеющие. Край базидиомы узкий, белый. Гименофор трубчатый. Гименофориальная поверхность у молодых базидиом беловатая, позднее буреющая с желтоватым или охряным оттенком. Белый домовый гриб часто развивается в зданиях и сооружениях без образования базидиом (в бесплодной стадии), формируя только мицелий, пленки и шнуры. При благоприятных условиях на поверхности пораженной древесины и в ее трещинах можно наблюдать хорошо развитую белую ватообразную грибницу, остающуюся без изменения цвета до старости. Со временем она уплотняется, превращается в тонкие волокнистые пленки, которые дают начало образованию разветвленных белых волосистых шнуров толщиной до 3-4 мм.

Пленчатый домовый гриб, или Кониофора вонючая, - (Coniophora puteana (Schum.: Fr.) P. Karst. [syn.: Coniophora cerebella (Pers.: Fr.) Pers.]). Вызывает темно-бурую мелкотрещиноватую деструктивную гниль древесины хвойных и лиственных пород.

Является одним из наиболее распространенных деструкторов древесины хвойных и лиственных пород в зданиях и сооружениях. Часто вызывает разрушение деревянных перекрытий, перегородок и других конструкций в сырых зданиях, а также отмечен в погребах, подвалах, овощехранилищах, на шпалах, столбах и т. п. Требует для своего развития более высокой влажности древесины. Его также можно обнаружить в лесу на пнях, валежной древесине и опавших ветвях, находящихся во влажных условиях. По интенсивности деструкции древесины лишь немногим уступает настоящему домовому грибу.

Плодовые тела (базидиомы) однолетние, реже многолетние, широко распростертые, мясисто-перепончатые, легко отделяются от субстрата. При подсыхании края базидиомы закручиваются вверх и делаются хрупкими.

Образует на поверхности субстрата слабо развитую вначале светло-желтую, затем темно-коричневую грибницу в виде тонких нежных налетов, которые постепенно уплотняются. Шнуры очень тонкие (толщиной 0,5-1,0 мм), ветвистые, часто располагаются веерообразно, вначале они светло-коричневые, затем темнеют, а после отмирания становятся темно-коричневыми.

Пластинчатый домовый, или Шахтный, гриб, - (Serpula panuoides (Fr.: Fr.) Zmitr. ex Zmitr. [syn.: Paxilluspanuoides (Fr.: Fr.) Fr.]). Вызывает бурую призматическую деструктивную гниль древесины.

Распространенный домовой гриб. Чаще поражает обработанную древесину в жилых домах, а также на складах, сооружениях открытого (мосты) и закрытого (шахты, подвалы, чердачные перекрытия) типов. Предпочитает влажные и затененные места. В лесу встречается на пнях, валеже и отпаде хвойных пород. Пораженная древесина окрашивается вначале в зеленовато-желтый цвет, в дальнейшем зеленоватая окраска пропадает и древесина приобретает бурый цвет.

Плодовые тела (базидиомы) однолетние, изменчивы по форме и размерам. Чаще имеют вид лепешковидных, языковидных или вееровидных одиночных либо срастающихся шляпок, в диаметре до 15 см, сидящих на короткой ножке или без нее. Поверхность шляпки сначала войлочно опушенная, затем голая, радиально- волокнистая, желтовато-кремовая или оливковато-бурая. Край тонкий, волнисто-лопастной. Ткань базидиомы мягко-мясистая, при созревании мясисто-губчатая. Обычно формируются во второй половине вегетационного периода. Гименофор радиально-пластинчатый. Пластинки вначале желтовато-кремовые, затем буровато-оливковые, дихотомически ветвящиеся.

Образует слабо развитый мицелий в виде тонких желтовато-зеленых волокнистых пленок и глинисто-желтые вееровидно ветвящиеся мицелиальные шнуры толщиной 0,5-1 мм.

- Физические и химические методы защиты лесных материалов от биодеструкции.

В процессе хранения свежезаготовленные лесоматериалы могут заселяться многими деревоокрашивающими и дереворазрушающими грибами, вызывающими грибные окраски и загнивание древесины. При их развитии происходят изменение естественного цвета, нарушение структуры, снижение физико-механических свойств древесины и в конечном итоге ее полное разрушение, в результате чего лесоматериалы теряют качество и становятся непригодными для использования.

Для предупреждения грибных поражений древесины разработаны различные способы хранения круглых лесоматериалов. Они предусматривают создание условий, неблагоприятных для развития большинства деревоокрашивающих и складских грибов.

Согласно ГОСТ 2012.0-75, способы хранения и защиты лесоматериалов подразделяются на сухие, влажные и химические.

Сухие способы хранения предусматривают ускоренную атмосферную сушку лесоматериалов до влажности 25% и ниже. Они применяются в основном при хранении строительных бревен, столбов различного назначения, а также балансов, рудничной стойки и др. Сухим способом хранят преимущественно окоренные лесоматериалы. Их подвергают предварительной окорке, главным образом лубяной (снимают наружный пробковый слой коры, а лубяной сохраняют). Круглые лесоматериалы после окорки рекомендуется уложить в небольшие рыхлые сушильные штабеля. Их располагают по возможности на открытых возвышенных сухих местах на подштабельных фундаментах высотой не менее 40-50 см (для обеспечения лучшей циркуляции воздуха).

В сушильный штабель бревна укладывают горизонтальными рядами на прокладках из окоренной древесины, оставляя промежутки - шпации между бревнами. Для предотвращения перекосов штабелей бревна в смежных горизонтальных рядах располагают комлями в противоположных направлениях.

Для ускорения сушки лесоматериалов, особенно в весенний и осенний периоды, а также в дождливую погоду, ширина шпаций увеличивается до 5 см, а толщина поперечных прокладок между рядами берется не менее среднего диаметра бревна. Нередко в качестве прокладок используют укладываемые в штабель бревна. Такой штабель называют разреженным.

При условиях, благоприятных для сушки лесоматериалов (жаркое сухое лето), бревна в горизонтальных рядах штабеля укладывают вплотную друг к другу (без шпаций), а дтя поперечных прокладок между рядами берут более тонкие бревна (толщина их не должна превышать половину среднего диаметра бревна). Такой штабель называется рядовым.

Оптимальная высота его обычно бывает 2 м. Длина сушильных штабелей не должна превышать 50 м. Интервалы между ними для хвойных пород следует соблюдать не более 1- 1,5 м, а для лиственных-0,6 м. Такое плотное расположение штабелей создает определенный микроклимат территории склада.

Сравнительно короткие лесоматериалы (балансы, рудничная стойка) хранят вначале в штабелях - клетках или в рыхлых поленницах высотой до 2 м, а после просушивания - в плотных поленницах. Они в рядах располагаются близко друг от друга (0,5 м), а расстояние между рядами должно быть не более 1-1,5 м.

Интенсивность атмосферной сушки лесоматериалов на складах зависит от температуры, относительной атажности и скорости движения воздуха, а также от породы и размеров лесоматериалов. По данным ряда авторов, заготовленные в июне еловые бревна средних размеров достигают транспортной влажности (22-25%) через 45 суток, сосновые - через 65 суток.

Одним из существенных недостатков сухого способа хранения является растрескивание круглых лесоматериалов, приводящее к потере ряда механических свойств древесины. Для снижения интенсивности растрескивания применяют специальные влагозащитные торцовые замазки или на торцах бревен наносят насечки перпендикулярно к направлению сердцевинных лучей.

Влажные способы хранения предусматривают сохранение высокой влажности в заготовленных лесоматериалах. С этой целью их хранят в неокоренном виде, плотно укладывают в штабеля, которые располагают на близком друг от друга расстоянии. Кроме того, применяют искусственное дождевание, охлаждение, торцовые замазки, а также погружают лесоматериалы в воду. Наиболее часто влажным способом хранят пиловочные и фанерные кряжи хвойных и лиственных пород.

Степень сохранения влаги в древесине лесоматериалов зависит от  сроков и способа укладки бревен в штабеле. Лучше всего бревна укладывать в штабель осенью, начиная с сентября и до момента замерзания рек. Для исключения быстрого высыхания и грибных поражений свежесрубленных лесоматериалов прибегают к компактной укладке, согласно которой различают три вида штабелей: плотный, плотнорядовой и пачковый.

В плотном штабеле, в основной его части, бревна располагают тесно друг к другу (без прокладок), а по концам между рядами помещают прокладки толщиной не более половины их диаметра. Длина таких штабелей должна быть не менее 25 м, а высота штабелей лесоматериалов хвойных пород - не менее 3 м, лиственных - не менее 2 м.

Плотнорядовой штабель представляет собой пачки бревен, разделенных прокладками. В концевой его части бревна располагаются под естественным наклоном (для прочности укладки) или рядами, разграничивающимися прокладками и вертикальными стойками.

Пачковый штабель укладывают так же, как и плотнорядовой, но в данном случае пачки бревен отделяют со всех сторон прокладками, что позволяет легко освобождать трос или подводить его. Иногда пачки бревен связывают металлической лентой или проволокой.

Торцовые поверхности бревен, укладываемых в штабель, покрывают защитными замазками для предотвращения потерь влаги древесиной, ее растрескивания и поражения грибами. Из таких замазок наибольший эффект дают горячие и холодные нефтяные битумы и каменноугольные дегти.

Дождевание - один из наиболее совершенных способов защиты древесины от биологического повреждения. Его применяют на складах заводов, не располагающих естественными водоемами, а также на деревообрабатывающих предприятиях, куда древесное сырье доставляется железнодорожным или автомобильным транспортом.

В Беларуси дождевание древесного сырья начинают проводить с наступлением устойчивой теплой погоды (при 5°С и выше) и заканчивают в конце сентября. Обычно в течение суток проводят несколько дождеваний. Первое должно быть обильным, а все последующие - более умеренными. Они проводятся с интервалами 2-3 ч для лиственных пород и 3-4 ч — для хвойных. Каждый полив продолжается 10 мин. Расход воды при этом составляет 6- 8 л/м2 поверхности штабеля. Для дождевания древесины используют специальные установки отечественного и зарубежного производства.

Химическая зашита направлена на сохранение качества неокоренных свежезаготовленных лесоматериалов в период летнего хранения. Их обрабатывают во время укладки штабеля или же по ее окончании. Химическая обработка бревен может быть полной (по всей длине или большей ее части - 60-100% поверхности) и частичной (преимущественно обрабатываются концы сортиментов - 30-50% боковой поверхности). Полную обработку проводят при укладке лесоматериалов в рядовые штабеля, частичную - при укладке в плотные штабеля.

Для профилактики грибных поражений (синевы, плесени и др.) лесоматериалов, применяют антисептические торцовые пасты (битумы, битумные эмульсии, природные и синтетические смолы, замазки на основе экстракта сульфитных щелоков и антраценового масла и др.). Однако они дают удовлетворительные результаты лишь в том случае, если продолжительность хранения лесоматериалов не превышает 2-3 месяца. Вместе с торцовыми пастами используют водные растворы антисептиков (5-10%-ный раствор соды или медного купороса, 1%-ный раствор пентахлорфенолята, 1-2%-ный раствор препарата ГР-48 и др.).

При опрыскивании лесоматериалов с толстой трещиноватой корой обычно расходуют больше рабочих растворов (0,6-2 л/м2 поверхности коры), чем при обработке лесоматериалов с гладкой корой (до 0,2-0,4 л/м2).

Территорию склада необходимо ежегодно очищать от коры, щепы и древесины, пораженных грибами и насекомыми. Выявленные на складах очаги опасных дереворазрушающих грибов (на древесном хламе, загнивших бревнах и подкладках) следует ликвидировать, а места их локализации дезинфицировать 5%-ным водным раствором хлорной извести (болтушкой) из расчета 5 л на 1 м2 почвы.

Защита пиломатериалов. Пиломатериалы, полученные при распиловке свежезаготовленных пиловочных бревен, имеющие повышенную влажность, могут также поражаться плесневыми, деревоокрашивающими и складскими грибами. Их поражение происходит спорами, переносимыми воздушными течениями. Этому благоприятствует большая относительная поверхность продольных сторон пиломатериалов.

Наиболее надежным способом предотвращения грибного поражения свежераспиленных пиломатериалов является их искусственная сушка в сушильных камерах. Она проводится при повышенной температуре в специальных установках, оборудованных для нагрева и циркуляции сушильного агента. Продолжительность такой сушки в среднем составляет 3-5 суток.

Однако в лесном хозяйстве из-за недостатка сушильных камер наибольшее распространение имеет сушка на открытом воздухе (атмосферная сушка). Длительность ее зависит от климатических и метеорологических условий и других факторов, которые определяют выбор способа укладки пиломатериалов в штабеле и метода их защиты.

Сушильные штабеля пиломатериалов по возможности располагают на хорошо продуваемых открытых и сухих местах на расстоянии 1,5 м друг от друга, а между рядами штабелей оставляют проходы шириной 2 м. Штабеля закладывают на прочном основании высотой 0,4-0,6 м, располагая на нем пиломатериалы горизонтальными рядами. При этом доски укладывают строго одна на одну так, что между ними образуются как бы колодцы (шпации) для движения воздуха в вертикальном направлении. Ширина шпаций должна быть не менее половины ширины досок при толщине их до 45 мм. Между горизонтальными рядами досок, на расстоянии 1-1,5 м, располагают прокладки - сухие деревянные рейки хвойных пород сечением 25х40 мм. Иногда в качестве прокладок используют доски длиной 3-5 м, укладываемые для сушки. Высота штабелей при ручной укладке обычно должна быть 4-5 м, а при механизированной - 7-8 м.

Просушивание досок в зависимости от их толщины, породы древесины, времени года и климата длится 7-25 дней. Однако медленное просушивание способствует поражению пиломатериалов синевой и плесенью, особенно при плотной укладке досок в штабеле. Для защиты от синевы и плесени пиломатериалы при атмосферной сушке подвергают так называемому поверхностному антисептированию водными растворами антисептиков (5-10%-ный раствор двууглекислой соды, 5%-ный раствор буры, 1-2%-ный раствор препарата ГР-48, финский препарат синесто и др.). Защитную обработку проводят путем опрыскивания или погружения досок в раствор антисептика не позже чем через 1-2 дня после их распиловки.

Сухие доски, имеющие влажность ниже 22%, хранят в виде пакетов шириной около 50 см в плотно уложенных штабелях. По бокам этих штабелей (по всей высоте) выкладывают раму из досок для защиты пиломатериалов от дождя и снега.